- Window Clear aperture   215.2mm * 128mm

+ space 10mm each side,  then  235.2 mm*148mm

O-ring G250 (ID=249.2mm, OD=260.7mm)

+ space for outside of O-ring 5mm each side, then 272mm * 184mm

( a little rough estimate)

- Aluminum Property

|  | Density 103[kg/m3] | Young’s modulus [MPa] | Poisson ratio | Yield strength [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2024 | 2.77 | 73.1*103 | 0.33 | 76-393 |
| Al6061 | 2.68 | 68.2*103 | 0.332 | 55-276 |
| Al7075 | 2.79 | 71.7*103 | -- | 103-503 |

- Result

t=15mm

|  | Displacment dx[um] | Displacement dy[um] | Displacement dz[um] | Total disp. [um] | Max stress [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2024 | 5.11 | 5.91 | 71.55 | 71.63 | 7.08 |
| Al6061 | 5.48 | 6.33 | 76.69 | 76.78 | 7.08 |
| Al7075 | 3.55 | 5.79 | 64.88 | 64.94 | 7.77 |

t=20mm

|  | Displacment dx[um] | Displacement dy[um] | Displacement dz[um] | Total disp. [um] | Max stress [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2024 | 3.53 | 4.47 | 39.48 | 39.52 | 6.20 |
| Al6061 | 3.79 | 4.79 | 42.32 | 42.36 | 6.20 |
| Al7075 | 3.48 | 4.58 | 40.15 | 40.19 | 6.15 |